PLAN VERTIKALHEIZKÖRPER - MITTENANSCHLUSS

Material & Oberfläche

Vertikalheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1, verzinkter Frontplatte, KTL-Grundbeschichtung , bei 175 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 185 °C Objekttemperatur.

Ausstattung

Ausgestattet mit einem Mittenanschluss G 1/2 I.G. und 4 x G 1/2 I.G. Anschlüsse seitlich oben und unten (untere Anschlüsse für Vorlauf und Rücklauf geeignet), zwei seitlichen Abdeckungen (bei Type 21 und 22). Passende Ventil-Anschlussarmatur für mittigen Anschluss siehe Zubehör. Im Lieferumfang von PLAN VERTIKALHEIZKÖRPERN sind

Wandschienen mit entsprechenden Schrauben, Dübeln, drei selbstdichtende Blindstopfen, ein Entlüftungsstopfen enthalten. Leistungsgeprüft nach DIN EN 442 und permanent fertigungsüberwacht nach EN-ISO 9001, dreifach verpackt (Kartonage, Kantenschutz, Schrumpffolie). Das Abdecksystem entspricht den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.

Anschlüsse 
Mittenanschluss 2 x G 1/2 I.G. und 4 x G 1/2 I.G.

Abmessungen

Type: 21,22

Höhe: 1800,1950,2100 mm

Länge: 300,450,600,750 mm