VERTIKALHEIZKÖRPER - MITTENANSCHLUSS

Material & Oberfläche

Vertikalheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1, stabile, formschöne Profi lierung mit 50 mm Sickenteilung, KTL-Grundbeschichtung , bei 175 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 185 °C Objekttemperatur.

Ausstattung

Ausgestattet mit einem Mittenanschluss G 1/2 I.G. und 4 x G 1/2 I.G. Anschlüsse seitlich oben und unten (untere Anschlüsse für Vorlauf und Rücklauf geeignet), zwei seitlichen Abdeckungen (bei Type 20, 21 und 22). Passende Ventilanschlussarmatur für mittigen Anschluss siehe Zubehör. Im Lieferumfang von VERTIKALHEIZKÖRPERN sind Wandschienen mit entsprechenden Schrauben, Dübeln, drei selbstdichtende Blindstopfen und ein Entlüftungsstopfen enthalten. Leistungsgeprüft nach DIN EN 442 und permanent fertigungsüberwacht nach EN-ISO 9001, dreifach verpackt (Kartonage, Kantenschutz, Schrumpffolie). Das Abdecksystem entspricht den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.

Anschlüsse
Mittenanschluss 2 x G 1/2 I.G. und 4 x G 1/2 I.G.

Abmessungen
Type: 10,20,21,22

Höhe: 1500,1800,1950,2100,2300 mm

Länge: 300,450,600,750 mm