FLOORTEC Klettsystem  Waerme-Trittschalldaemmung

WT-Dämmrolle Klett Klett-System 30-C2

als Rohrtraeger in gerollter Ausfuehrung mit

Waerme-Trittschall-Daemmrolle

nach DIN EN 13163 und DIN 4108-10

aus EPS-Hartschaum WLG040 mit aufkaschierter

Gewebe-Haftfolie

Dicke: 30 mm (30-2)

WLG 040

Trittschallverb.:  28 dB

Verkehrslast: 5 kN/m²

Raster der Folie 50 x 50 mm

Baustoffklasse: DIN 4102-B2

Brandverhalten:  gem. DIN EN 13501-1 Klasse E

VPE	Rolle a 10m²

Artikelnummer: FF0K4301001200A0

Menge:

FLOORTEC Klettsystem-Randdaemmstreifen 8x160 mm

Klettsystem-Randdaemmstreifen 8x160 mm

aus Polyethylen Weichschaum

Estrichranddaemmstreifen zur Trennung von Estrich

und Mauerwerk bzw. Estrich mit sonstigen Einbauten

oder Durchbruechen. Mit rueckseitig aufgebrachten

Doppelklebestreifen und einer, auf der Vorderseite

angebrachten Folienschuerze mit Doppelklebeband

Staerke: 8mm

Hoehe: 160 mm

Artikelnummer: FBROTHEFB50224A0

Menge:

FLOORTEC Klettsystem-Fugenband

Klettsystem-Fugenband

Zum nahtlosen Verbinden der Daemmrollen an deren

Stoesse

Breite: 50 mm

Rolle a 100 m

Artikelnummer: FBRAOTHE00P226A0

Menge:

FLOORTEC Klettsystem Abrollhilfe

Artikelnummer: FBRTOOLFB50111A0
Menge:

FLOORTEC Klettsystem Fugenbandabroller

Artikelnummer: FBRAOTHE00P236A0
Menge:

FLOORTEC Klettsystem Handschuhe

Artikelnummer: FBRTOOLFB50112A0

Menge:

Klettsystem PEXCellent-Rohr 16 x 2 mm Ring 200 m

Klettrohr 16 x 2 mm

Ringbund: 200m

Fabrikat: FLOORTEC

Artikelnummer: F2XC5K1620200A0

Menge:

Klettsystem PEXCellent-Rohr 16 x 2 mm

Ring 600 m

Klettrohr 16 x 2 mm

Ringbund: 600m

Fabrikat: FLOORTEC

Artikelnummer: F2XC5K1620600A0
Menge:

Klettsystem ALU-VERBUNDROHR. 16 X 2 mm

RING 200 m

Aluverbund-FBH-Rohr 16 x 2 mm. Klettsystem Ringbund-

Material zur Verwendung als Flaechenheizungsrohr.

Verbindungstechnik mit Pressfitting oder Klemmver-

schraubung. Mehrschichtverbundrohr (PE-RT/AL/PE-RT)

Dim.: 16 x 2 mm

Ringbund: 200m

Fabrikat: FLOORTEC

Artikelnummer: F2PTAK1620200A0

Menge:

Klettsystem ALU-VERBUNDROHR. 16 X 2 mm

RING 400 m

Aluverbund-FBH-Rohr 16 x 2 mm. Klettsystem Ringbund-

Material zur Verwendung als Flaechenheizungsrohr.

Verbindungstechnik mit Pressfitting oder Klemmver-

schraubung. Mehrschichtverbundrohr (PE-RT/AL/PE-RT)

Dim. 16 x 2 mm

Ringbund: 600m

Fabrikat: FLOORTEC

Artikelnummer: F2PTAK1620400A0

Menge:

FLOORTEC Klemmverschraubung

für Heizkreisverteiler

DN 20 (3/4“) Eurokonus 16 x 2, geeignet für Alu-Verbundrohr

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 16 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNE16E20MA0

Menge:

FLOORTEC Rohrkupplung mit Klemmverbinder

für Heizrohr 16 x 2 mm, geeignet für Alu-Verbundrohr

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 16 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNM16M20MA0)

Menge:

FLOORTEC Anschlussverschraubung 1/ 2“ A.G.

mit Klemmverschraubung 16 x 2 mm, geeignet für Alu-Verbundrohr

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 16 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNN16E20MA0

Menge: