AUSSCHREIBUNGSTEXTE KLETTSYSTEM

Klettsystem  Waerme-Trittschalldaemmung

WT-Dämmrolle Klett Klett-System

30-C2 je 10 qm 						
als Rohrtraeger in gerollter Ausfuehrung mit

Waerme-Trittschall-Daemmrolle

nach DIN EN 13163 und DIN 4108-10

aus EPS-Hartschaum WLG040 mit aufkaschierter

Gewebe-Haftfolie

Dicke: 30 mm (30-2)

WLG 040

Trittschallverb.:  28 dB

Verkehrslast: 5 kN/m²

Raster der Folie 50 x 50 mm

Baustoffklasse: DIN 4102-B2

Brandverhalten:  gem. DIN EN 13501-1 Klasse E

VPE	Rolle a 10m²

Fabrikat:

Artikelnummer:

Menge:

Klettsystem PE-XC-Rohr 17 x 2 mm Ring 200 m

Pe-Xc Kunststoff- FBH-Rohr 17 x 2 mm

zur Verwendung als Flaechenheizungsrohr.

Verbindungstechnik mit Klemmverschraubung.

Aus vernetztem Polyethylen nach DIN 16895 und

DIN4724, sauerstoffdicht nach DIN 4726,

Dim. 17 x 2 mm

Ringbund: 200m

Fabrikat:

Artikelnummer:

Menge:

Klettsystem PE-XC-Rohr 17 x 2 mm Ring 600 m

Pe-Xc Kunststoff- FBH-Rohr 17 x 2 mm

zur Verwendung als Flaechenheizungsrohr.

Verbindungstechnik mit Klemmverschraubung.

Aus vernetztem Polyethylen nach DIN 16895 und

DIN4724, sauerstoffdicht nach DIN 4726,

Dim. 17 x 2 mm

Ringbund: 600m

Fabrikat:

Artikelnummer:

Menge:

Klettsystem ALU-VERBUNDROHR. 16 X 2 mm RING 200 m

Aluverbund-FBH-Rohr 16 x 2 mm. Klettsystem Ringbund-

Material zur Verwendung als Flaechenheizungsrohr.

Verbindungstechnik mit Pressfitting oder Klemmver-

schraubung. Mehrschichtverbundrohr (PE-RT/AL/PE-RT)

Dim.: 16 x 2 mm

Ringbund: 200m

Fabrikat:

Artikelnummer:

Menge:

Klettsystem ALU-VERBUNDROHR. 16 X 2 mm

RING 400 m

Aluverbund-FBH-Rohr 16 x 2 mm. Klettsystem Ringbund-
Material zur Verwendung als Flaechenheizungsrohr.

Verbindungstechnik mit Pressfitting oder Klemmver-

schraubung. Mehrschichtverbundrohr (PE-RT/AL/PE-RT)

Dim. 16 x 2 mm

Ringbund: 600m

Fabrikat:

Artikelnummer:

Menge:

Klettsystem-Randdaemmstreifen 8x160 mm

Klettsystem-Randdaemmstreifen 8x160 mm

aus Polyethylen Weichschaum

Estrichranddaemmstreifen zur Trennung von Estrich 
und Mauerwerk bzw. Estrich mit sonstigen Einbauten

oder Durchbruechen. Mit rueckseitig aufgebrachten

Doppelklebestreifen und einer, auf der Vorderseite
angebrachten Folienschuerze mit Doppelklebeband
Staerke: 8mm
Hoehe: 160 mm
Fabrikat: 
Artikelnummer: 
Menge:

Klettsystem-Fugenband

Klettsystem-Fugenband 
Zum nahtlosen Verbinden der Daemmrollen an deren 
Stoesse 
Breite: 50 mm
Rolle a 100 m
Fabrikat: 
Artikelnummer: 
Menge: