AUSSCHREIBUNGSTEXTE TACKERSYSTEM

Wärme- und Trittschalldämmrolle inklusive 30 mm Überlappung mit integriertem Selbstklebestreifen

WLG 040 - Tackersystem

PST FCKW-frei gemäß EPS EN 13163, Art und Anwendung gemäß

DIN EN 13163, DIN 4108, DIN 4109, Baustoffklasse B2 (DIN 4102),

normal entflammbar. Folie mit Bändchengewebe und Rasteraufdruck.

Verkehrslast: 5,00 kN/m2

Paketinhalt 10 m2

(kleinste Liefermenge Paket wie angegeben)

Plattenstärke: 20-2

RD = 0,50 m2 K/W

Trittschallverbesserungsmaß: 26 dB

Plattenstärke: 25-2

RD = 0,62 m2 K/W

Trittschallverbesserungsmaß: 26 dB

Plattenstärke: 30-2

RD = 0,75 m2 K/W

Trittschallverbesserungsmaß: 28 dB

Produkt: Tackersystem

Fabrikat:

Menge:

PUR-Faltbahn Tackersystem

Type 19 12,0 m2

Tackersystem aus FCKW-freiem PUR-Schaumsystem,

diffusionsdichte Alu-Deckschicht 50 my, gem. DIN V 4108-10:

DEO ds, Brandklasse B2, DIN 4102 T1, Baustoffklasse B2.

WLG025 Verkehrslast: 50 kN/m2

Trittschallverbesserungsmaß: 20 dB

Obere Deckschicht: Alu/Bändchengewebe mit Rasterdruck

Untere Deckschicht: Alu/5 mm PE-Schaumbahn

Plattenformat: 1250 x 1600 mm

Faltmaß: 1250 x 800 mm

Type : 19

Produkt: Tackersystem

Fabrikat:

Menge:

Trittschall-Wärmedämmung XS 30 mm inklusive 30 mm Überlappung mit integriertem Selbstklebestreifen

WLG 032, PST FCKW-frei gemäß EPS EN 13163, Art und Anwendung

gemäß DIN 4108-10: DES sg, Brandklasse B2,

DIN 4102, ÖN EN 13501-1, Folie mit Bändchengewebe und

Rasteraufdruck.

RD = 0,95 m2 K/W

Dämmungsaufbau nur 30 mm

Verkehrslast: 5,00 kN/m2

Trittschallverbesserungsmaß: 28 dB

Produkt: Tackersystem

Fabrikat:

Menge:

Schutzrohr 400 mm

für Heizrohr ø16 und 17 mm

Verp.-Einheit: Beutel á 50 Stück

Produkt: Tackersystem

Fabrikat:

Menge:

TACKERNADELN

THERMOVERKLEBT

VPE 500 Stk.

Produkt: Tackersystem

Fabrikat:

Menge:

TACKERSTOCK

ELITE

Keine Kleberrückstände im ELITE Tackerstock

Einfache und schnelle Beladung des ELITE Tackerstocks

ELITE Tackerstock mit Revisionsöffnung

Magazin aus Kunststoff somit weniger Gewicht

Rückstellfeder für den Tackervorgang

Produkt: Tackersystem

Fabrikat:

Menge:

Klebeband

Breite 50 mm Rolle à 66 m

Produkt: Tackersystem

Fabrikat:

Menge:

Handroller für Klebeband

für Tackersystem

für Klebebandbreite 50 mm

Produkt: Tackersystem

Fabrikat:

Menge:

HEIZROHR PEXCELLENT

Kunststoffrohr für die Flächenheizung aus vernetztem Polyethylen (PE-Xcellent) mit

Diffusionssperre - sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726 - geprüft und

überwacht nach DIN 4726, DIN-CERTCO Zertifizierungsnummer 3V366

Ring 200 m, Heizrohr 17x2

Ring 600 m, Heizrohr 17x2

Produkt: Tackersystem

Fabrikat:

Menge: